| ICS | 97.200.50 |
| --- | --- |
| CCS | Y 57 |

团体标准

T/CPQS XXXX—XXXX

塑料积木玩具 质量要求与分级

Plastic block toys—quality requirements and grading

（征求意见稿）

2026 - 10 - XX发布

2026 - 10 - XX实施

中国消费品质量安全促进会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 质量分级	5

5 模块尺寸	5

5.1 通用模块	5

5.2 特殊模块	5

6 基本要求	5

7 质量和安全要求	5

7.1 感官要求	5

7.2 稳定性能	5

7.3 尺寸公差	6

7.4 插拔力	6

7.5 插拔耐久性能	6

7.6 耐高低温性能	6

7.7 安全性能	6

8 试验方法	7

8.1 感官要求	7

8.2 稳定性能	7

8.3 尺寸公差	7

8.4 插拔力	7

8.5 插拔耐久性能	7

8.6 耐高低温性能	7

8.7 安全性能	7

9 检验规则	8

10 标识、包装、运输、贮存	8

附录A（资料性） 质量分级标识	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由汕头市高德斯精密科技有限公司提出。

本标准由中国消费品质量安全促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

塑料积木玩具 质量要求与分级

范围

本文件规定了塑料积木玩具的术语和定义、质量分级、模块分类、基本要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂或其他塑料为主要原料，通过注塑等工艺制成的，设计或预定供3岁及以上儿童玩耍使用的拼装积木玩具。

本文件不适用于游乐场用大型积木及磁性塑胶片状玩具。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 6675.1—2025 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB/T 12672 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂

GB/T 19865 电玩具的安全

GB/T 41530 玩具及儿童用品术语和定义

GB/T 44164 消费品质量分级通则

术语和定义

GB 6675.1和GB/T 41530 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 塑料积木玩具 Plastic block toys

以丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂或其他塑料为主要原料，通过注塑等工艺制成的，设计或预定供3岁及以上儿童玩耍使用的拼装积木玩具。

    - 模块 module

塑料积木玩具中，通过拼插、卡扣等方式相互连接组合成完整造型的、具有确定功能和接口的最小独立单元。

    - 通用模块 generic module

标准模块 standard module

多个产品采用，其形状和特性在这些产品中完全相同的模块。

    - 特殊模块 specific module

功能模块 functional module

为了满足特定造型、装饰效果（或功能）专门设计的模块。

质量分级

    - 塑料积木玩具产品质量等级按GB/T 44164分三级，质量分级的最高等级的符号为AAAAA，依次为AAAA，AAA。

模块尺寸

通用模块

通用模块的标准尺寸应符合表1规定。

通用模块的标准尺寸

单位为毫米

| 项目 | 标准尺寸 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准砖 | 标准板 |
| 基座高度（H1） | 9.6+(t×3.2) | 3.2 |
| 基座长度（L） | n×8.0 - 0.2 |  |
| 基座宽度（W） | m×8.0 - 0.2 |  |
| 凸柱中心间距（P） | 8.0 |  |
| 凸柱高度（H2） | 1.8 |  |
| 凸柱直径（D） | 4.9 |  |
| t为高度方向模组数量，n为长度方向模组数量，m为宽度方向模组数量，t、n、m 均为自然数。 |  |  |

通用模块各尺寸代号示意图参见图1。

| 标准砖 | 标准板 |
| --- | --- |

通用模块示意图（参照上图绘制）

不采用标准尺寸的通用模块宜参照表1自行制定尺寸参数。

特殊模块

特殊模块的外形尺寸根据需要制定。

基本要求

原料采用ABS树脂的应符合GB/T 12672的规定，其他塑料原料应符合相应的国家标准，禁止使用回收料、PVC、有害再生塑料，无异味、无析出、无刺鼻挥发性物质。

色母粒应符合GB 6675.1-2025中5.3的规定。

质量和安全要求

感官

外观

外表面应光洁，同一塑料件的主要面的相同颜色，应无明显色差。

无气泡、烧焦、裂纹、生胶、飞边、锐角等缺陷，无明显的污渍、划伤、凹/凸痕和变形。

印有涂装的模块应印刷清晰，涂装无划痕，掉漆现象。

水口处应平整无凸起。

气味

不应有明显刺激性气味。

稳定性能

任意两个模块的配合应牢靠。

按产品说明书要求拼装成型后的积木结构，在正常使用状态下应放置稳定，不应自行倾倒或松脱。

尺寸公差

通用模块尺寸公差要求及分级按表2规定执行。

尺寸公差

单位为毫米

| 项目 | 尺寸公差分级要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AAAAA | AAAA | AAA |
| 外形尺寸 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.20 |
| 凸柱直径 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 |
| 凸柱高度 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
| 凸柱中心间距 （不超过8个模组） | ±0.05 | ±0.10 | ±0.20 |

插拔力

任意两相同规格的通用模块插拔力要求及分级按表3规定执行。

插拔力

单位为牛

| 模块规格 | 插拔力分级要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 插入力/拔出力 |  |  |
|  | AAAAA | AAAA | AAA |
| 1×1 | 1～5 | 1～9 | 1～13 |
| 1×2 | 2～7 | 2～14 | 2～20 |
| 2×2 | 5～15 | 5～30 | 5～35 |
| 2×4 | 10～24 | 10～36 | 10～46 |

插拔耐久性能

根据8.5的方法，通用模块插拔力变化率要求及分级按表4规定执行。

插拔耐久性能

| 项目 | 插拔力变化率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AAAAA | AAAA | AAA |
| 插入力 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
| 拔出力 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |

耐高低温性能

经8.6的方法测试，模块应无明显变形，开裂、变色及其他影响使用性能的缺陷。

安全性能

机械和物理性能

应符合GB 6675.2的规定。

化学性能

应符合GB 6675.1的规定。

易燃性能

应符合GB 6675.3的规定。

电气安全

含有电气或电子功能的塑料积木玩具应符合GB/T 19865的规定。

试验方法

感官要求

在散射的自然光照下，或在距光源1.0 m～1.2 m的40 W日光灯下，视距300 mm～450 mm，进行目测和嗅觉检查。

稳定性能

将拼装成型的塑料积木玩具放置在水平测试平台上，使其处于正常使用状态下的稳定位置。采用目视观察对其在水平放置状态下和测试平台倾斜10 °状态下进行检验。

尺寸公差

采用精度不低于0.01 mm的量具进行测量。

插拔力

采用推拉力计装置测试两个相同规格的通用模块的插拔力，选择专用接头夹具安装在推拉力计上，将测试样品和推拉力计放置成一条直线再进行测试。

插拔耐久性能

随机抽取任意两块模块进行插拔试验，插拔1000次后，进行插拔力变化率测算，插拔力变化率计算见公式（1）：

ΔF=Fn−F1F1×100	(1)

式中：

ΔF——插入力或拔出力的变化率，%；

F1——取第3次插拔值（剔除磨合期），N；

Fn——最后一次测试结束的拔插力数值，N。

耐高低温性能

耐高低温测试有以下三种环境测试：

高温测试：将模块放置在高温环境（60±3 ℃）下48 h后，恢复常温，再放置2 h，采用目测或触摸的方式分别进行检测；

低温测试：将模块放置在低温环境（-20±3 ℃）下48 h后，恢复常温，再放置2 h，采用目测或触摸的方式分别进行检测；

高低温测试：先将模块放置在高温环境（60±3 ℃）下48  h后，恢复常温，再放置于低温环境（-20±3 ℃）下48 h后，恢复常温，采用目测或触摸的方式分别进行检测。

安全性能

机械与物理性能

按GB 6675.2中规定的方法进行测试。

化学性能

按GB 6675.1中规定的方法进行测试。

易燃性能

按GB 6675.3中规定的方法进行测试。

电气安全

按GB/T 19865中规定的方法进行测试。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

产品须经检验合格，并附有合格证明方能出厂。出厂检验项目为本文件7.1的项目。

型式检验

型式检验项目为第7章规定的项目，正常生产每年进行一次。有下列情况之一时，应进行型式检验：

原材料和工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

停产一年以上，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家市场监督管理机构提出型式检验的要求时。

抽样方案与判定原则

抽样方案按GB/T 2828.1的规定，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）2.5。检验结果全部符合规定项目要求（分级的项目按最低级要求），判定该批产品为合格。如在型式检验或出厂检验发现不符合项目，应从该批产品中重新抽取加倍数量的样品，对不符合项目进行复验，并以复验结果为准。抽样方案与判定原则也可按照生产制造方既定的合理方案进行。

检验合格的产品按分级项目检验结果进行定级，产品最终质量等级为所有单项指标中的最低等级。

标识、包装、运输、贮存

标识

销售包装上应至少标有以下内容：

- 产品合格标识；

- CCC标志；

- 产品名称；

- 型号或规格；

- 主要材质；

- 生产厂、制造商或经销商的名称及地址；

- 产品执行标准编号；

- 质量分级标识（示例图参见附录A）；

- 重要信息保留声明；

- 警告语；

- 适用年龄范围；

- 维护保养；

- 使用说明书。

包装箱上的包装储运图示标志按 GB/T 191的规定选择使用。

标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。

包装

包装应能保证在运输中不受损坏，不受外来物的污染。如客户有特殊要求，按合同有关规定进行。

运输

产品在运输过程中应避免冲击、挤压、日晒、雨淋及化学品的腐蚀。

贮存

产品应贮存在通风、干燥、清洁的仓库，避免重压及污染。

（资料性）
质量分级标识

塑料积木玩具产品质量分级标志示例见图A.1、A.2和A.3。

| 塑料积木玩具产品质量分级标志示例 （AAAAA级） |  |
| --- | --- |
| 塑料积木玩具产品质量分级标志示例 （AAAA级） | 塑料积木玩具产品质量分级标志示例 （AAA级） |